DESCRIPTION DES NOTES RELATIVES AU DEVIS : Cette section spécifie l'isolant en fibre de verre en vrac PROPINK utilisé pour assurer l'isolation thermique des greniers (ou des vides sous toit) et d'autres parties des bâtiments ayant une pente maximale de 4,5 : 12, des planchers situés au-dessus des espaces non chauffés, et l'isolation insonorisante des planchers entre des zones séparées sur le plan insonorisant. Cette section décrit également l'application pneumatique (par soufflage) sur des surfaces horizontales à l'aide d'un film de polyéthylène ou d'un tissu de confinement à mailles. Cet isolant en vrac est fabriqué par Owens Corning dans ses usines canadiennes (Toronto, Ontario et Edmonton, Alberta).

Pour de plus amples renseignements concernant ce produit, consultez la fiche technique 07 21 26.16. de l’isolant en fibre de verre en vrac PROPINK, communiquez avec votre représentant technique régional ou consultez le site Web de Owens Corning Canada à l'adresse suivante : www.owenscorning.com/fr-ca.

NOTES RELATIVES AU DEVIS PORTANT SUR L’ENVIRONNEMENT : Cette section spécifie les options de recyclage et de réutilisation, ainsi que les options d'élimination généralement disponibles. L'inclusion de contenu recyclé permet une utilisation efficace des ressources naturelles et détourne les matériaux du système d’élimination des déchets. L'augmentation des niveaux de valeur RSI (R) permettra d'améliorer l'efficacité énergétique.  L'amélioration de l'efficacité énergétique réduit l'utilisation de sources d'énergie non renouvelables et contribue moins au réchauffement de la planète.

NOTES RELATIVES AU DEVIS : Les fibres de verre qui composent la majeure partie de l'isolant en fibre de verre en vrac PROPINK sont produites à partir de contenants de verre et de produits de verre plat recyclés. Ces déchets recyclés proviennent de deux sources :

- les déchets « post-consommation » provenant des chantiers de construction et des « bacs bleus » des consommateurs qui ont été triés et réintroduits dans le processus de fabrication;

- les déchets « post-industriels » provenant des fabricants.

# Général

## DANS CETTE SECTION

NOTES RELATIVES AU DEVIS : Sélectionnez un ou plusieurs endroits à isoler; supprimez ou ajoutez selon les besoins.

### Isolant thermique [et insonorisant] en fibre de verre en vrac, appliqué par soufflage à l'aide d'un équipement pneumatique sur les surfaces horizontales dans les endroits suivants du bâtiment :

#### Vide sous toit (ou grenier) au-dessus de plafonds plats ou de plafonds ayant une pente maximale de 20 degrés (4,5:12).

#### Plancher[s] au-dessus d'un espace non chauffé.

#### Plancher[s] entre des espaces séparés par une barrière insonorisante.

### Accessoires nécessaires pour appliquer et maintenir l'isolation en place.

## SECTIONS CONNEXES

NOTES RELATIVES AU DEVIS : Sélectionnez la ou les sections appropriées se rapportant directement aux éléments associés suivants.

### Section [07 21 16 – Isolant soufflé]

### Section [07 21 13.13 – Isolant thermique en panneaux de polystyrène]

### Section [07 26 00 – Pare-vapeur]

### Section [07 22 16 – Isolant de toiture]

### Section [07 27 23.13 – Pare-air en panneaux de polystyrène]

### Section [09 81 16.16 – Isolant insonorisant en fibre de verre en matelas]

## RÉFÉRENCES

NOTES RELATIVES AU DEVIS : Modifiez la liste pour l’adapter aux normes spécifiées dans le cahier des charges du projet.

### Groupe CSA

#### CSA B149.1:[2020], Code d’installation du gaz naturel et du propane

#### CSA B149.2:[2020], Code sur l’emmagasinage et la manipulation du propane

### Office des normes générales du Canada (ONGC)

#### CAN/CGSB 51.34-[M86], Feuille de polyéthylène pour bâtiments - Pare-vapeur

### Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

#### ULC 702.1-[2021], Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments, Partie 1 : Spécifications des matériaux

#### ULC 702.2-[2015], Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments, Partie 2 : Directives d’application

#### ULC 604:[2022], Cheminées préfabriquées de Type A

## DEMANDES

### Soumettre les données sur les produits conformément à la Section [01 33 00 ‒ Procédures de demande] [01 47 15 ‒ Exigences en matière de durabilité : construction].

### Certificats :

NOTES RELATIVES AU DEVIS : L’isolant en vrac de Owens Corning porte le numéro 12851-L sur la liste du CCMC.

#### Soumettre les rapports d'essais d'un organisme indépendant indiquant la conformité aux performances spécifiées.

#### Soumettre les certificats écologiques des organismes indépendants mentionnés à l’article ASSURANCE DE LA QUALITÉ et le rapport d’évaluation de la contribution du produit à l’obtention de crédits LEED® Canada.

#### Soumettre les fiches signalétiques de sécurité des produits SIMDUT conformément à la Section [01 35 63 – Exigences pour la certification de durabilité du projet]. Les fiches signalétiques doivent indiquer la teneur en COV.

#### Soumettre une déclaration environnementale de produit (DEP) certifiée UL de Type 3 spécifique au produit.

#### Échantillons : Soumettre des échantillons conformément à la Section [01 33 00 – Procédures de demande].

## ASSURANCE DE LA QUALITÉ

### Identification : Chaque sac d'isolant doit afficher clairement les renseignements énumérés dans la fiche technique du fabricant.

### Certificats écologiques d'organismes indépendants :

#### Déclaration environnementale de produit (DEP) : Documentation vérifiée par un tiers avec la règle relative à la catégorie de produits (RCP) et les informations relatives à l'évaluation du cycle de vie. Préparée conformément aux normes ISO 14044 et ISO 14071, elle couvre au moins la totalité du cycle de vie.

##### DEP de Type III spécifique au produit -- Produits avec certification par un tiers (Type III), y compris une vérification externe dans laquelle le fabricant est expressément reconnu comme participant par le responsable du programme, identifiant les catégories d'impact suivantes (au minimum) :

###### Potentiel de réchauffement de la planète (GWP) : Soumettre les informations relatives au potentiel de réchauffement de la planète sous la forme de kgCO2e.

###### Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (ODP) : Soumettre les informations sur le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone sous la forme de kgCFC-11e.

###### Potentiel d'acidification (AP) : Soumettre les informations relatives au potentiel d'acidification sous la forme de kgSO2e.

###### Potentiel d'eutrophisation (EP) : Soumettre les informations relatives au potentiel d'eutrophisation sous la forme de kgN éq. ou kg PO4e.

###### Potentiel de création d'ozone photochimique/de formation de smog (SFP) : Soumettre les informations sur le potentiel de création d'ozone photochimique/de formation de smog sous la forme de kg éq. NOx ou de kg éq. O3.

###### Potentiel d'épuisement des ressources abiotiques – Ressources fossiles (ADPf) : Toutes les informations relatives au potentiel d'épuisement des ressources abiotiques sont présentées sous la forme de MJ.

#### .2	Soumettre le certificat « GREENGUARD OR, Standard for Low Emitting Products Certified » délivré par le Underwriters Laboratories GREENGUARD Environmental Institute (GEI) spécifiant que l'isolant insonorisant en matelas [et en panneaux] prescrit satisfait aux exigences d'émission minimale de COV contenus dans le produit testé; site Web : https://www.owenscorning.com/en-ca/corporate/sustainability/product-sustainability/product-transparency-standards.

NOTES RELATIVES AU DEVIS : SCS (Scientific Certification Systems) est une agence de certification tierce partie indépendante. À l'origine, son rôle était de tester les résidus de pesticides dans les produits frais. Le programme Environmental Claims Certification a été initié par le SCS. L'objectif de ce programme est de mesurer la teneur en matières recyclées des produits fabriqués. Lorsqu'un produit soumis répond aux différentes procédures imposées par le programme, le SCS délivre un « Certificate of Achievement » pour une durée limitée. Ce certificat permet aux concepteurs de choisir en toute confiance un produit fabriqué ‒ dans ce cas-ci l'isolant en fibre de verre en vrac PROPINK de Owens Corning ‒ à ajouter aux crédits accumulés afin d'obtenir la certification LEED Canada souhaitée.

#### Soumettre le certificat émis par Scientific Certification Systems (SCS) spécifiant que l'isolant insonorisant en matelas [et en panneaux] prescrit respecte le contenu minimal déclaré en matières recyclées; site Web : https://www.owenscorning.com/en-ca/corporate/sustainability/product-sustainability/product-transparency-standards.

NOTES RELATIVES AU DEVIS : Depuis quelques années, le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCA) encourage l'application du système d'évaluation des bâtiments durables LEED (LEED Canada NC et CS) au Canada. LEED est l'acronyme de Leadership in Energy and Environmental Design.

NOTES RELATIVES AU DEVIS : En tant que guide de conception et outil de certification par une tierce partie, LEED vise à améliorer le confort des occupants, la performance environnementale et l'efficacité économique des bâtiments par l'utilisation de procédures, de normes et de technologies éprouvées et novatrices. Il fournit une définition généralement reconnue dans l'industrie de ce qui constitue un « bâtiment vert ». Le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED comprend un ensemble de critères de performance explicites organisés en sept (7) catégories principales : Sites durables, Efficacité de l'eau, Énergie et atmosphère, Matériaux et ressources, Qualité de l'environnement intérieur, Innovation dans la conception, Priorité régionale. Pour chaque critère de performance, le système d'évaluation LEED énonce l'objectif fondamental et la documentation nécessaire à soumettre pour satisfaire à chaque condition obligatoire et pour obtenir chaque « crédit » volontaire. Les projets obtiennent un ou plusieurs points pour leur certification en satisfaisant ou en dépassant les exigences techniques de chaque crédit. Toutes les conditions obligatoires doivent être remplies pour que le projet soit admissible à la certification. Les points sont ensuite accumulés pour obtenir un total final correspondant à l'un des niveaux de certification LEED possibles : CERTIFIÉ, ARGENT, OR ou PLATINE.

### Contribution de l’isolant en fibre de verre en vrac à la certification LEED du projet de construction :

#### Matériaux et ressources (MR) :

##### MR, Crédit 4 : Matières recyclées : Utilisez des matériaux ayant un contenu en matières recyclées de telle sorte que la somme des matières recyclées post-consommation et de la moitié du contenu pré-consommation représente au moins 10 % ou 20 %, sur la base du coût, de la valeur totale des matériaux du projet.

###### Points possibles : 1 à 2

##### MR, Crédit 5 : Matériaux régionaux : Utilisez des matériaux de construction ou des produits qui ont été extraits, récoltés ou récupérés, ainsi que fabriqués dans un rayon de 800 km autour du site du projet, pour un minimum de 10 % (sur la base du coût) de la valeur totale des matériaux.

###### Points possibles : 1 à 2

#### .2	Matériaux et ressources (MR) – Déclaration et optimisation de matériaux :

##### .1	MR, Crédit 2 : Déclaration et optimisation de matériaux de construction – Déclaration environnementale de produit : L’objectif est d’encourager l’utilisation de produits et de matériaux pour lesquels des informations sur le cycle de vie sont disponibles et dont l'impact sur l'environnement, l'économie et la société est préférable. Il s'agit notamment d'utiliser des produits dont l'impact sur le cycle de vie environnemental a été amélioré et vérifié.

###### .1	Points possibles : 1 à 2

#### .3	Innovation (IN) :

##### .1	IN, Crédit 1 : Innovation : Atteindre des performances environnementales significatives et mesurables en utilisant une stratégie qui n'est pas prise en compte dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED. Par exemple, l'utilisation d'un isolant en fibre de verre en vrac de Owens Corning pour améliorer les performances thermiques et l’efficacité énergétique peut être considérée comme une stratégie innovante si elle dépasse les pratiques standard et démontre des avantages environnementaux substantiels.

###### .1	Points possibles : 1 à 5

### .4	Normes de certification relatives à la durabilité :

NOTES RELATIVES AU DEVIS : Assurez-vous d'inclure les paragraphes suivants pour énumérer les qualités environnementales du produit qui sont certifiées par des agences indépendantes. Les certificats de produits de Owens Corning Canada émis par SCS Global Services (divers formats et tailles) peuvent être consultés à l'adresse https://www.owenscorning.com/en-ca/corporate/sustainability/product-sustainability/product-transparency-standards.

#### Matières recyclées : Fournir une certification par une tierce partie attestant de la conformité aux exigences en matière de contenu recyclé comme spécifiée dans la documentation du fabricant, disponible à l’adresse https://www.owenscorning.com/en-ca/corporate/sustainability/product-sustainability/product-transparency-standards.

## LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

### Livrer, entreposer et manipuler l’isolant en fibre de verre en vrac conformément aux instructions écrites du fabricant.

### Se conformer aux exigences du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) en ce qui concerne l’utilisation, la manipulation, l’entreposage et l’élimination des matériaux d’isolation.

### Entreposer et conserver les matériaux dans leur emballage d’origine, à l’intérieur et dans un endroit sec, à l’abri des sources de rayons UV.

### Protéger les matériaux contre les intempéries et les conserver à la température et au taux d’humidité recommandés par le fabricant.

### Séparer les déchets pour [la réutilisation] [et] [le recyclage] conformément à la Section [01 74 19 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition].

### Séparer et placer tous les matériaux d’emballage [en papier] [en plastique] [en polystyrène] [en carton ondulé] [dans des bennes appropriées installées sur place] aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

## CONDITIONS AMBIANTES

### Procéder à l’installation de l’isolant seulement lorsque les conditions atmosphériques (risque de pluie, taux d’humidité élevé) ambiantes et la température des surfaces à isoler sont à l’intérieur des limites recommandées par le fabricant afin d’éviter tout risque de condensation.

# Produits

## ISOLANT EN FIBRE DE VERRE EN VRAC

### Isolant en fibre de verre en vrac : Conformément à la norme ULC S702.1, isolant en vrac, Type 5, certifié GREENGARD Or, convenant à l'application par soufflage à l’aide d'un équipement pneumatique.

#### Valeur RSI [et] [épaisseur pour atteindre l’indice de transmission du son (ITS)] requise[s] comme indiqué sur les dessins.

#### Épaisseur et recouvrement pour obtenir la résistance thermique requise.

#### Caractéristiques de combustion superficielle selon la norme ULC S102.2 :

##### Propagation des flammes : 0

##### Dégagement des fumées : 10

#### Résistance à la combustion lente : Perte de masse <= 0,02 %, selon la norme ULC S129

#### Incombustible : Selon la norme CAN4-S114.

#### Formulation sans formaldéhyde

#### Résistant aux moisissures selon la norme ASTM C1338

#### Non corrosif : Satisfait aux critères de résistance à la corrosion de la norme ASTM C665

#### Produit : Isolant en fibre de verre en vrac FIBERGLASMD PROPINKMD fabriqué par Owens Corning Canada.

## ACCESSOIRES

### Déflecteurs de grenier (vides sous toit) pour empêcher l'isolant en fibre de verre en vrac de bloquer la circulation d'air au niveau des avant-toits :

#### Déflecteurs en polystyrène extrudé rigide

#### Produit : Évents d’entretoit « raft-R-mateMD » de Owens Corning

### Membrane de retenue de l'isolant thermique [insonorisant] en fibre de verre en vrac installé sous un plancher situé au-dessus d'un espace non chauffé [et] [un plancher insonorisant intérieur].

#### Polyéthylène : Conforme à la norme CAN/CGSB 51.34, d'une épaisseur de 0,15 mm (6 mil).

#### Filet de fibres : Polypropylène tissé ou polypropylène par fusion.

#### Pièces de polyéthylène : Conformes à la norme CAN/CGSB 51.34, autocollante, de 0,15 mm (6 mil) d'épaisseur, de dimensions suffisantes pour chevaucher de 50 mm (2 pouces) sur tout le pourtour des ouvertures.

# Exécution

## PRÉPARATION

### Protection :

NOTES RELATIVES AU DEVIS : Spécifiez la protection lorsque l'isolant en fibre de verre en vrac est appliqué dans un espace clos.

#### S’assurer que le personnel de l’entrepreneur porte un équipement de protection tel que des masques respiratoires (masques de type anti-poussière prescrits dans la fiche signalétique), une protection du visage et des yeux (lunettes de sécurité) et une protection de la peau (gants, chemise à manches longues et pantalon).

#### Fournir des enceintes temporaires afin d’empêcher que la poussière ne contamine l’air à l’extérieur de la zone d’installation.

#### Protéger les surfaces et les équipements avoisinants contre les dommages qui pourraient être causés par les retombées et par la poussière générée.

## QUALITÉ D’EXÉCUTION DES TRAVAUX - GÉNÉRALITÉS

NOTES RELATIVES AU DEVIS : Les applicateurs doivent savoir que si la densité du produit installé est inférieure à celle prescrite pour l'application, l'installation peut sembler adéquate, mais sa résistance thermique sera inférieure à la résistance requise. Les pertes de chaleur et les coûts de chauffage seront par conséquent plus élevés. Étant donné que tous les isolants en vrac sont différents et nécessitent une couverture différente, chaque installation est unique. Veillez à ce que le nombre de sacs effectivement installés dans le vide sous toit soit égal ou supérieur à celui requis par le tableau d'application du fabricant.

### S'assurer que l'installation de la membrane pare-vapeur en polyéthylène est complétée conformément à la Section 07 26 00, que tous les joints ont été scellés et que les feuilles ont été solidement fixées [et qu'elles peuvent supporter le poids de l'isolant, le cas échéant].

### Appliquer la quantité d'isolant nécessaire pour obtenir la valeur d'isolation requise par le fabricant.

### Afficher une copie du certificat de recouvrement remis par le fabricant, dûment signé par l'applicateur, à proximité de la zone des travaux.

## INSTALLATION

### Installer la membrane de retenue qui supporte l'isolant en vrac; sceller les joints et fixer solidement pour supporter le poids de l'isolant.

### Réaliser des trous dans la feuille de polyéthylène, au besoin, pour permettre l'insertion du tuyau de décharge pneumatique de l'isolant; réparer les trous dans la membrane de retenue en polyéthylène à l'aide d'une pièce de polyéthylène autocollante, conformément aux instructions écrites du fabricant.

NOTES RELATIVES AU DEVIS : Spécifiez la valeur RSI seulement si elle n'est pas indiquée sur les dessins.

### Souffler pneumatiquement l'isolant en vrac entre [les solives de plafonds] [les solives de planchers] pour obtenir une valeur de résistance thermique minimale RSI de [( ___ ) (comme indiqué) (et) (un indice de transmission du son (ITS) de ( ___ )].

### S'assurer que toutes les cavités des [plafonds] [planchers] [vides sous toit] exposés à l'air extérieur [séparant les pièces par une barrière insonorisante] sont isolées avec de l'isolant en vrac ayant l'épaisseur et la densité requises.

NOTES RELATIVES AU DEVIS : Assurez-vous que les détails et l'emplacement des déflecteurs sont indiqués sur les dessins.

### Installer des déflecteurs en polystyrène rigide et s'assurer qu'aucun obstacle n'entrave la libre circulation de l'air dans les évents de soffite.

NOTES RELATIVES AU DEVIS : Assurez-vous que les dégagements sont conformes aux réglementations et codes locaux en matière de sécurité des bâtiments. Pour les appareils électriques encastrés dans un boîtier isolé homologué CSA, les dégagements prescrits ne sont pas nécessaires, sauf indication contraire du fabricant de l'appareil. Modifiez le paragraphe suivant en conséquence.

### Maintenir l'isolant à une distance minimale de 75 mm (3 pouces) des dispositifs émettant de la chaleur, tels que les appareils d'éclairage encastrés (qui ne sont pas encastrés dans des boîtes isolées thermiquement), et à une distance minimale de 50 mm (2 pouces) des parois latérales des cheminées conformes à la norme ULC 604 et des évents de Types B et L conformes aux normes CSA B149.1 et CSA B149.2.

## NETTOYAGE

### Enlever les matériaux isolants qui ont débordé ou qui sont tombés par terre durant l'installation et laisser l'aire de travail prête pour l'application de la finition intérieure.

FIN DE LA SECTION