[image: image1.png]OWENS
CORNING [&




Owens Corning Canada LP


Section 07 21 13.19
Mars 2020
                                                               Isolants en laine minérale en panneaux
Préparé par : Digicon Information
Page 10
Isolant ThermafiberMD RainBarrierMD 
avec résistance à la compression élevée

L'isolant continu ThermafiberMD RainBarrierMD avec résistance à la compression élevée est un isolant continu conçu pour supporter les systèmes de fixation de revêtements avec un minimum de pénétrations.  

Peut être utilisé derrière les revêtements, y compris les assemblages combustibles et à joints ouverts :
· Isolant (80) avec résistance à la compression élevée : revêtements légers
· Isolant Plus (110) avec résistance à la compression élevée : revêtements de poids moyen 

· Isolant Max avec résistance à la compression élevée : revêtements lourds
L'utilisation de la technologie ThermaCrimp™ assure une excellente résistance à la compression tout en offrant des propriétés d'efficacité thermique, d'incombustibilité, de caractère hydrofuge et de flexibilité lorsque les substrats sont irréguliers.
L'isolant Thermafiber® RainBarrier® favorise les stratégies de conception durable pour les projets visant la conformité aux exigences en matière de contenu recyclé des normes LEED et Green Globes. La déclaration environnementale de produits est certifiée par UL Environment, et l'isolant a été vérifié par ICC-ES comme ayant au moins 70 % de matières recyclées et a obtenu une déclaration de santé.   
Partie 1 
Général

1.1

DANS CETTE SECTION

Pour cet article, sélectionnez les composantes ou les assemblages qui doivent faire partie du contenu de cette section et qui ne seront pas inclus dans d'autres sections.

.1 Isolant en panneau dans les [constructions de murs extérieurs]

1.2

SECTIONS CONNEXES

Pour cet article, indiquez les sections qui dépendent de cette section. La liste ci-dessous est partielle et doit être modifiée pour inclure les sections spécifiques au projet qui décrivent les matières ou les produits qui affectent directement cette section.

.2 Section 05 41 00 – Ossatures d'acier structurelles : Espace dans la cavité pour isolant thermique

.3 Section [06 11 00 – Ossatures de bois] : Espace dans la cavité pour isolant thermique
.4 Section 07 05 43 – Systèmes de support de revêtement
.5 Section 07 26 00 – Pare-vapeur : Matériaux du pare-vapeur fixés à l'isolant adjacent

.6 Section 07 27 00 – Pare-air : Matériaux d'étanchéité fixés à l'isolant adjacent

Veuillez inclure les sections suivantes si elles décrivent les exigences d'installation de l'isolant.
.7 Section 07 42 00 – Panneaux muraux

.8 Section 07 44 00 – Panneaux revêtus

.9 Section 07 46 00 – Revêtement

1.3

Références
Modifiez cet article après avoir modifié le reste de cette section. Veuillez inscrire uniquement les normes de référence ci-dessous qui sont incluses dans le texte de cette section, lorsqu'elles sont modifiées pour une spécification de projet. Supprimez les autres références qui ne s'appliquent pas.

Les normes canadiennes et américaines sont énumérées et, dans certains cas, les méthodes d'essai ainsi que les critères d'acceptation sont les mêmes. Il est recommandé de citer en référence, dans la mesure du possible, les normes canadiennes, tandis que les normes américaines sont incluses pour évaluer les résultats d'essais cités par les fabricants concurrents.

.10 ASTM C165-07(2017) – Standard Test Method for Measuring Compressive Properties of Thermal Insulations.

.11 ASTM C356-17 - Standard Test Method for Linear Shrinkage of Preformed High-Temperature Thermal Insulation Subjected to Soaking Heat.

.12 ASTM C423-17 – Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method

.13 ASTM C518-17 – Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus.

.14 ASTM C612-14(2019) – Standard Specification for Mineral Fiber Block and Board Thermal Insulation.

.15 ASTM C795-08(2018) – Standard Specification for Thermal Insulation for Use in Contact with Austenitic Stainless Steel.

Inclure la norme ASCM C871 pour l'isolant continu RainBarrierMD Max avec résistance à la compression élevée uniquement.

.16 ASTM C871-18 – Standard Test Methods for Chemical Analysis of Thermal Insulation Materials for Leachable Chloride, Fluoride, Silicate, and Sodium Ions.
.17 ASTM C1104/C1104M-19 – Standard Test Method for Determining the Water Vapor Sorption of Unfaced Mineral Fiber Insulation.

.18 ASTM C1304-18 – Standard Test Method for Assessing the Odor Emission of Thermal Insulation Materials.

.19 ASTM C1338-19 – Standard Test Method for Determining Fungi Resistance of Insulation Materials and Facings.

.20 ASTM E84-19b – Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials.

.21 ASTM E96/E96M-16 – Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials

.22 ASTM E136-19  –  Standard Test Method for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace at 750°C.

.23 CAN/ULC-S102-10 – Méthode d'essai normalisée pour les caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages

.24 CAN/ULC-S114-05 – Méthode d'essai normalisée pour la détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction

.25 CAN/ULC-S129-15 – Méthode d'essai normalisée de résistance à la combustion lente des isolants (méthode du panier)

.26 CAN/ULC-S702-14 – Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments

.27 ISO 14025:2006 – Marquages et déclarations environnementaux – Déclarations environnementales de type III – Principes et procédures

1.4

EXIGENCES ADMINISTRATIVES

.28 Section 01 31 00 : Gestion de projet et procédures de coordination

.29 Coordination :

.1 Coordonner avec les autres travaux qui ont une incidence directe sur les travaux de cette section.

.2 Coordonner les travaux avec la Section 07 05 43 – Systèmes de support de revêtement

.3 Coordonner les travaux avec la Section [07 26 00] pour l'installation du pare-vapeur et avec la Section [07 27 00] pour les matériaux d'étanchéité.

.30 Réunions de pré-installation : Se réunir [une (1) semaine][[___] semaines] avant de commencer les travaux de cette section.

1.5

DEMANDES DE VÉRIFICATION

Ne faites pas de demandes si cette section sur les spécifications ou si les dessins décrivent, de manière suffisante, les produits de cette section ou si des spécifications exclusives sont utilisées. Cette demande de vérification augmente la possibilité de variations imprévues dans les documents contractuels, augmentant ainsi la responsabilité du consultant. Les documents suivants doivent être vérifiés pour déterminer l'admissibilité au projet.

.31 Section 01 33 00 : Procédures de demandes

.32 Données relatives au produit : Fournir des données sur les caractéristiques des produits, les critères de performance et les restrictions.

.33 Dessins d'atelier :

.1 Illustrer l'emplacement et le prolongement de la fixation et du revêtement. Inclure les détails concernant les joints et les fissures du substrat, les bandes de contre-solins, les pénétrations, les coins intérieurs et extérieurs, les extrémités, les assemblages de transition des solins et les raccordements avec les constructions adjacentes.
.2 Inclure les détails des interfaces et des autres matériaux qui font partie de l'enveloppe du bâtiment.
.34 Certification du fabricant : Présenter des certificats signés attestant que les produits respectent ou dépassent [les exigences][normes de certification relatives à la durabilité] spécifiées.

.35 Échantillons : Soumettre un minimum de [trois (3)] échantillons : 

.1 Isolant : minimum <75 mm x 75 mm> <<3 pouces x 3 pouces>>
.2 Fixations, quincaillerie ou autres méthodes de fixation proposées.
1.6

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Les demandes suivantes sont présentées à titre d'information seulement; ne faites pas de demandes si les informations soumises sont évaluées du point de vue de l'acceptabilité.

.36 Section 01 33 00 : Procédures de demandes

.37 Rapports d'évaluation : Soumettre [le numéro] [le rapport d'évaluation] du Centre canadien de matériaux de construction (CCMC).

.38 Données concernant l'installation : Indiquer les conditions environnementales particulières requises pour l'installation, les techniques d'installation [et [____]].

Vous devez inclure les éléments suivants UNIQUEMENT si vous précisez les spécifications pour un projet LEED. Précisez uniquement les exigences techniques nécessaires pour obtenir les crédits souhaités pour le projet.

.39 Conception écologique :

.1 Section [01 35 18] : Procédures de documentation LEED

.2 Fournir la documentation LEED requise pour les produits [les matières recyclées] [les matériaux régionaux] [matériaux à faible émissivité].

1.7

DEMANDES DE CLÔTURE

Les demandes suivantes doivent servir aux fins de clôture du projet; ne faites pas de demandes si les informations soumises sont évaluées du point de vue de l'acceptabilité.

.40 Section [01 78 10] : Procédures de demandes

Vous devez inclure les éléments suivants UNIQUEMENT si vous précisez les spécifications pour un projet LEED.

.41 Documentation sur la clôture de la conception écologique : [_____]

1.8

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

.42 Obtenir un matériau d'isolation continue auprès d'une seule source et d'un seul fabricant.
.43 Qualifications :

.1 Fabricant : Entreprise ayant un minimum de [20] ans d'expérience dans la production et la vente de matériaux d'isolation.
.2 Installateur : Faire appel à des installateurs et des superviseurs qui sont formés et autorisés par le fabricant.
.44 Certifications du fabricant :

.1 Certifier que les composants du système de fixation du revêtement sont compatibles avec les produits spécifiés dans la présente section.
.2 Certifier que les composants de l'assemblage sont compatibles avec les matériaux adjacents qui peuvent entrer en contact pendant la construction et pendant toute la durée de vie du bâtiment.
.3 Certifier que les produits sont destinés à l'usage prévu tel que décrit dans la présente section.
.45 Normes de certification relatives à la durabilité :

.1 Les produits doivent être conformes aux exigences de [LEED] en matière de projet, attestés par une déclaration de santé (DS). 
.2 Le fabricant doit divulguer l'incidence de l'isolant sur l'environnement déterminé conformément à la norme ISO 14025, attesté par une déclaration environnementale de produit et certifié par UL/ULC.

1.9

ÉCHANTILLONS

Utilisez cet article pour évaluer les assemblages érigés grandeur réelle pour vérifier la construction, la coordination des travaux de plusieurs sections, les essais ou l'observation des opérations. Un échantillon peut également être utilisé pour évaluer les finis appliqués sur le terrain.

.46 Section 01 43 00 : Exigences pour les échantillons

.47 Fournir un échantillon des matériaux de cette section et des matériaux du [revêtement mural] des Sections [_____] et [_____].

.48 Procéder à la mise en place [selon les directives du consultant].

Lors de l'approbation des échantillons, il serait prudent de prévoir une inspection du pare-air et du pare-vapeur avant l'installation des matériaux suivants. Examinez les transitions vers les sections adjacentes ꟷ toit, fondations, ouvertures, coins.

.49 Les échantillons approuvés [peuvent][ne peuvent pas] faire partie intégrante des travaux.

1.10

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET PROTECTION

.50 Section 01 61 00 : Transport, manipulation, entreposage et protection des produits

.51 Livrer les produits dans leur emballage d'origine.

.52 Entreposer les produits dans un endroit dégagé du sol, protégé contre les intempéries et l'exposition directe aux rayons du soleil et à l'abri de l'humidité.

Partie 2
Produits

2.2 FABRICANTS

.1 Fabricant – Base de conception : 

.1 Thermafiber Inc.

Sans frais : 1 800 438-7465

Site Web : www.owenscorning.ca/thermafiber
.2 Ouest et Centre du Canada :
Andrew Brassington
Courriel : andrew.brassington@owenscorning.com

Téléphone : 1 833 723-3425
.3 Ontario et Canada atlantique :

Joe Innocente
Courriel : joe.innocente@owenscorning.com

Téléphone : 1 833 695-1251
Matthew Schiedel

Courriel : matthew.schiedel@owenscorning.com

Téléphone : 1 844 304-1623

.4 Québec

Salvatore Ciarlo

Courriel : salvatore.ciarlo@owenscorning.com

Téléphone : 1 800 504-8294

Lorsque l'isolation fait partie d'un ensemble à indice de résistance au feu, les remplacements peuvent nuire à la conformité au code et aux essais de l'assemblage. Le système de fixation du revêtement est généralement conçu en fonction de la résistance à la compression. Si les remplacements sont autorisés, veuillez envisager l'exigence d'une preuve de conformité aux essais.

.2 Remplacements : [Non permis][Se référer à la Section 01 62 00]

2.2

Critères de performance
Choisissez un isolant de poids léger, moyen ou lourd en fonction du poids du revêtement utilisé pour le projet.

.3 Isolant pour revêtement léger :
.1 Résistance à la compressive selon la norme ASTM C165 : <22,7 kPa><<475 lb/pi2>> @ 10 % de déformation.

.2 Résistance thermique selon la norme ASTM C518 : [Minimum <RSI-0.74 par 25 mm><<R-4.2 par pouce>>].
Les caractéristiques de combustion superficielle des produits de Type 1 de la norme CAN/ULC-S702 doivent avoir un indice de propagation des flammes d'au plus 25 et un indice de dégagement des fumées d'au plus 50. Les valeurs indiquées ci-dessous représentent des résultats réels bien en deçà des limites requises.

.3 Caractéristiques de combustion superficielle : 

.1 Propagation des flammes 0, Dégagement de fumées 5, testé conformément à la norme CAN/ULC-S102.
.2 Propagation des flammes 0, Dégagement de fumées 0, testé conformément à la norme ASTM E84. 
.4 Résistance à la combustion lente, perte de masse moyenne : Max. 0,02 %, testé conformément à la norme CAN/ULC-S129.

.5 Incombustible lorsque testé conformément à la norme ASTM E136.
.6 Rétraction linéaire selon la norme ASTM C356 : < 2 % @ 1200 °F.
.7 Perméance à la vapeur d'eau selon la norme ASTM E96 : <1373 ng/Pa·s·m²)> <<24 perms>>.

.8 Absorption de vapeur d'eau selon la norme ASTM C1104 : < 1 % par volume.
.9 Résistant aux moisissures lorsque testé conformément à la norme ASTM C1338.
.10 Non corrosif lorsque testé conformément à la norme ASTM C612 (acier, aluminium et cuivre) et ASTM C795 (acier inoxydable).
.11 Résistant aux odeurs, testé conformément à la norme ASTM C1304.
.12 Absorption du son : Minimum 0,85 selon le CNRC à <50 mm><<2 pouces>> d'épaisseur conformément à la norme ASTM C423.

.4 Isolant pour revêtement de poids moyen :

.1 Résistance à la compressive selon la norme ASTM C165 :  <34,5 kPa>          <<720 lb/pi2>> @ 10 % de déformation.
.2 Résistance thermique selon la norme ASTM C518 : [Minimum <RSI-0.73 par 25 mm><<R-4.1 par pouce>>].
Les caractéristiques de combustion superficielle des produits de Type 1 de la norme CAN/ULC-S702 doivent avoir un indice de propagation des flammes d'au plus 25 et un indice de dégagement des fumées d'au plus 50. Les valeurs indiquées ci-dessous représentent des résultats réels bien en deçà des limites requises.

.3 Caractéristiques de combustion superficielle : 

.1 Propagation des flammes 0, Dégagement de fumées 5, testé conformément à la norme CAN/ULC-S102.
.2 Propagation des flammes 0, Dégagement de fumées 0, testé conformément à la norme ASTM E84.
.4 Incombustible lorsque testé conformément à la norme ASTM E136.
.5 Rétraction linéaire selon la norme ASTM C356 : < 2 % @ 1200 °F.
.6 Perméance à la vapeur d'eau selon la norme ASTM E96 :  <2631 ng/Pa·s·m²> <<46 perms>>.

.7 Absorption de vapeur d'eau selon la norme ASTM C1104 : < 0,05 % par volume.

.8 Résistant aux moisissures lorsque testé conformément à la norme ASTM C1338.
.9 Non corrosif lorsque testé conformément à la norme ASTM C612 (acier, aluminium et cuivre) et ASTM C795 (acier inoxydable).
.10 Résistant aux odeurs, testé conformément à la norme ASTM C1304.
.11 Absorption du son : Minimum 0,85 selon le CNRC à <50 mm><<2 pouces>> d'épaisseur conformément à la norme ASTM C423.
.5 Isolant pour revêtement lourd :

.1 Résistance à la compressive selon la norme ASTM C165 : <62,1 kPa>          <<1296 lb/pi2>> @ 10 % de déformation.
.2 Résistance thermique selon la norme ASTM C518 : [Minimum <RSI-0.71 par 25 mm><<R-4.0 par pouce>>].
Les caractéristiques de combustion superficielle des produits de Type 1 de la norme CAN/ULC-S702 doivent avoir un indice de propagation des flammes d'au plus 25 et un indice de dégagement des fumées d'au plus 50. Les valeurs indiquées ci-dessous représentent des résultats réels bien en deçà des limites requises.

.3 Caractéristiques de combustion superficielle : 

.1 Propagation des flammes 0, Dégagement de fumées 5, testé conformément à la norme CAN/ULC-S102.
.2 Propagation des flammes 0, Dégagement de fumées 0, testé conformément à la norme ASTM E84. 
.4 Incombustible lorsque testé conformément à la norme ASTM E136.
.5 Rétraction linéaire selon la norme ASTM C356 : < 2 % @ 1200 °F.

.6 Perméance à la vapeur d'eau selon la norme ASTM E96 : <3261 ng/Pa·s·m²> <<57 perms>>.

.7 Absorption de vapeur d'eau selon la norme ASTM C1104 : < 1 % par volume.

.8 Résistant aux moisissures lorsque testé conformément à la norme ASTM C1338.
.9 Non corrosif lorsque testé conformément à la norme ASTM C612 (acier, aluminium et cuivre) et ASTM C795 (acier inoxydable).
.10 Résistant aux odeurs, testé conformément à la norme ASTM C1304.
.11 Absorption du son : Minimum 0,85 selon le CNRC à <50 mm><<2 pouces>> d'épaisseur conformément à la norme ASTM C423.
L'isolant ThermafiberMD a une teneur standard en matières recyclées de 70 %.
.6 Matières recyclées : Minimum 70 %

2.3

ISOLANTS

Tous les isolants continus RainBarrierMD avec résistance à la compression élevée peuvent être classés de Types IA, IB, II, III, IVA, IVB.

.7 Isolants en laine minérale en panneaux : Panneau semi-rigide de Type 1 [CAN/ULC-S702][ASTM C612] ayant les caractéristiques suivantes :

Les isolants ThermafiberMD sont offerts dans les gammes de tailles suivantes :
•
Isolant continu RainBarrierMD (80) avec résistance à la compression élevée : incréments de 1/2 pouce d'épaisseur, soit de 1 1/2 pouce d'épaisseur à 4 pouces d'épaisseur.

•
Isolant continu RainBarrierMD Plus (110) avec résistance à la compression élevée : 1 1/4 pouce d'épaisseur en incréments de 1/2 pouce d'épaisseur, soit de 1 1/2 pouce d'épaisseur à 4 pouces d'épaisseur.

•
Isolant continu RainBarrierMD Max avec résistance à la compression élevée : incréments de 1/2 pouce d'épaisseur, soit de 1 pouce d'épaisseur à 4 pouces d'épaisseur. 

.1 Épaisseur : [<25 mm><<1 pouce>>] [<104 mm><<4 pouces>>] [<__________ mm><<__________ pouce(s)>>].

.2 Taille :  

.1 Largeur :  [<610 mm><<24 pouces>>] [<1220 mm><<48 pouces>>].

.2 Longueur:  [<1220 mm><<48 pouces>>] [<1828 mm><<72 pouces>>].

.3 Revêtement : Sans revêtement

.4 Bords du panneau : Rives droites

Sélectionnez le numéro de modèle correspondant au revêtement : Isolant (80) avec résistance à la compression élevée pour un revêtement léger, Isolant Plus (110) avec résistance à la compression élevée pour un revêtement de poids moyen et Isolant Max avec résistance à la compression élevée pour un revêtement lourd. Coordonnez avec les types d'isolant de la Partie 2.

.5 Produit acceptable : Isolant continu Thermafiber® RainBarrier® [(80) avec résistance à la compression élevée] [Plus (110) avec résistance à la compression élevée] [Max avec résistance à la compression élevée].

2.4

ACCESSOIRES

Les accessoires sont spécifiques au projet; modifiez les éléments ci-dessous au besoin. Supprimez les éléments non nécessaires.

.8 Attaches pour isolants :

.1 Attaches mécaniques [en acier galvanisé][en plastique][en nylon][fixées mécaniquement sur][adhérées à] la surface qui recevra l'isolant en panneau, minimum <50 mm> <<2 pouces>> du bord du panneau, longueur adaptée à l'épaisseur de l'isolant et au substrat, permettant de fixer solidement l'isolant en place.

.2 Vis ou clous avec rondelle, dimensionnés et espacés conformément aux recommandations du fabricant.
Partie 3 
Exécution

3.1

INSPECTION

.9 Section 01 70 00 : Vérifier les conditions existantes avant de commencer les travaux.

.10 Vérifier si le substrat et les matériaux adjacents sont secs, tout comme les isolants en panneaux, et prêts à recevoir l'isolant. Ne pas installer avant que le substrat ne soit correctement préparé.
3.2

INSTALLATION

Utilisez les éléments ci-dessous lorsque l'isolant est installé derrière un revêtement composite, un revêtement métallique ou un autre matériau de finition.  

.11 Installer les panneaux selon les instructions écrites du fabricant.  
.12 Poser les panneaux de manière à maximiser la surface de contact. Décaler les joints d'extrémité. Ajuster bien les bords et les extrémités aux panneaux adjacents et aux saillies.

.13 Couper et bien ajuster l'isolant aux saillies et là où il y a des interruptions dans le plan d'isolation.

.14 Fixer l'isolant continu en place à l'aide d'attaches espacées uniformément selon les exigences du fabricant de l'isolant jusqu'à ce que le système de fixation du revêtement soit installé.
Veuillez inclure les éléments suivants si les clauses des sections sur le revêtement précisent les méthodes de fixation de l'isolant.
.15 Fixer, de façon permanente, l'isolant en panneau conformément aux exigences de la Section [07 05 43] [07 42 00] [07 44 00] [07 46 00].
.16 Ne pas fixer plus d'un bord de panneau avec une seule attache.
.17 Installer le parement extérieur le plus tôt possible, dans les 60 jours qui suivent l'installation de l'isolant.
3.3

PROTECTION DES TRAVAUX ACHEVÉS

.18 Section 01 78 40 : Protection des travaux achevés

.19 Ne pas laisser les travaux achevés s'endommager avant de couvrir l'isolant.

3.4

ÉCHÉANCIERS

L'article suivant a pour objectif d'aider à préparer un échéancier concernant la pose de l'isolant pour le projet. Les échéanciers suivants sont uniquement des EXEMPLES. Modifiez les paragraphes ci-dessous pour préparer un échéancier pour les composantes spécifiées dans cette section. Ne répétez pas les instructions qui sont peut-être incluses sur les dessins.

.20 Isolant pour cavités murales : Type [____], fixé à l'aide d'attaches mécaniques.
FIN DE LA SECTION

© 2020 Owens Corning.  Tous droits réservés. 600077
[image: image1.png]