[image: image1.png]OWENS
CORNING





Owens Corning Canada LP

Section 07 21 13.19
Mai 2024
Isolant rigide en laine minérale 
Préparé par : NBS
Page 1
Isolant ThermafiberMD RainBarrierMD

L'isolant ThermafiberMD RainBarrierMD de Owens Corning est un isolant continu pour utilisation dans les murs à cavité et les écrans pare-pluie extérieurs au-dessus du niveau du sol. Il peut être utilisé avec les solutions courantes de fixation des revêtements avec façades à joints ouverts ou fermés comme les attaches, les attaches murales et les liernes en z.

L'isolant ThermafiberMD RainBarrierMD procure une meilleure performance thermique et insonorisante et il est incombustible, non corrosif, résistant à la vermine et à l'humidité et très résistant aux rayons UV.

L'isolant ThermafiberMD RainBarrierMD favorise les stratégies de conception durable pour les projets visant la conformité aux normes LEED, WELL Building Standard, Living Building Challenge et autres objectifs de performance durable. L'isolant ThermafiberMD RainBarrierMD contient un minimum de 70 % de matières recyclées et a obtenu une déclaration environnementale de produit (DEP) certifiée par UL Environment.

Partie 1 Général

1.1 DANS CETTE SECTION

Pour cet article, sélectionnez les composantes ou les assemblages qui doivent faire partie du contenu de cette section et qui ne seront pas inclus dans d'autres sections.

.1 Isolant rigide dans les [murs extérieurs]
1.2 SECTIONS CONNEXES

Pour cet article, indiquez les sections qui dépendent de cette section. La liste ci-dessous est partielle et doit être modifiée pour inclure les sections spécifiques au projet qui décrivent les matières ou les produits qui affectent directement cette section.

.1 Section 04 27 23 – Cavité murale en maçonnerie : Espace dans la cavité pour panneaux isolants thermiques
.2 Section [06 11 00 – Ossatures de bois] : Isolant thermique

.3 Section 07 26 00 – Pare-vapeur : Matériaux du pare-vapeur fixés à l'isolant adjacent

.4 Section 07 27 00 – Pare-air : Matériaux d'étanchéité fixés à l'isolant adjacent

.5 Section [07 46 16 – Revêtement en métal préformé] : Panneau isolant derrière le revêtement mural en métal
1.3 Références

Modifiez cet article après avoir modifié le reste de cette section. Veuillez inscrire uniquement les normes de référence ci-dessous qui sont incluses dans le texte de cette section, lorsqu'elles sont modifiées pour une spécification de projet. Supprimez les autres références qui ne s'appliquent pas.

Les normes canadiennes et américaines sont énumérées et, dans certains cas, les méthodes d'essai ainsi que les critères d'acceptation sont les mêmes. Il est recommandé de citer en référence, dans la mesure du possible, les normes canadiennes, tandis que les normes américaines sont incluses pour évaluer les résultats d'essais cités par les fabricants concurrents.

.1 ASTM C423-23 – Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method

.2 ASTM C518-21 – Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus

.3 ASTM C612-14(2019) – Standard Specification for Mineral Fiber Block and Board Thermal Insulation

.4 ASTM C665-23 – Standard Specification for Mineral-Fiber Blanket Thermal Insulation for Light Frame Construction and Manufactured Housing

.5 ASTM C795-08(2023) – Standard Specification for Thermal Insulation for Use in Contact with Austenitic Stainless Steel

.6 ASTM C1104/C1104M-19 – Standard Test Method for Determining the Water Vapor Sorption of Unfaced Mineral Fiber Insulation

.7 ASTM C1338-19(2022) – Standard Test Method for Determining Fungi Resistance of Insulation Materials and Facings

.8 ASTM E84-23d – Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials

.9 ASTM E96/E96M-24 – Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials
.10 ASTM E136-24a – Standard Test Method for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace at 750°C

.11 CAN/ULC S102-18 – Méthode d'essai normalisée pour les caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages

.12 CAN/ULC S114-18 – Méthode d'essai normalisée pour la détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction

.13 CAN/ULC S129-15 – Méthode d'essai normalisée de résistance à la combustion lente des isolants (méthode du panier)

.14 CAN/ULC S702.1-21 – Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments, Partie 1, Spécification de matériau
.15 ISO 14025:2006 – Marquages et déclarations environnementaux – Déclarations environnementales de type III – Principes et procédures

1.4 DESCRIPTION DU SYSTÈME

Modifiez et utilisez cet article avec le plus grand soin; limitez les instructions pour décrire le résultat combiné des composantes utilisées pour ériger un assemblage opérationnel ou fonctionnel. Ne répétez pas les instructions de l'article intitulé « DANS CETTE SECTION ».

.1 L'assemblage des composantes inclut les matériaux assurant :

.1 la continuité de la barrière thermique aux éléments de l'enveloppe du bâtiment [avec les isolants thermiques de la Section [____]].

.2 la protection thermique du pare-vapeur avec les matériaux du pare-vapeur de la Section [07 26 00].

.3 la protection thermique des matériaux d'étanchéité aux éléments de l'enveloppe du bâtiment avec les matériaux du pare-air de la Section [07 27 00].

1.5 EXIGENCES ADMINISTRATIVES

.1 Section 00 31 00 : Informations disponibles sur le projet : Gestion de projet et procédures de coordination

.2 Coordination :

.1 Coordonner avec les autres travaux qui ont une incidence directe sur les travaux de cette section.

.2 Coordonner les travaux avec la Section [07 26 00] pour l'installation du pare-vapeur et avec la Section [07 27 00] pour les matériaux d'étanchéité.

.3 Réunions de pré-installation : Se réunir [une (1) semaine][[___] semaines] avant de commencer les travaux de cette section.
1.6 DEMANDES DE VÉRIFICATION

Ne faites pas de demandes si cette section ou si les dessins décrivent, de manière suffisante, les produits de cette section ou si des spécifications exclusives sont utilisées. Cette demande de vérification augmente la possibilité de variations imprévues dans les documents contractuels, augmentant ainsi la responsabilité du consultant. Les documents suivants doivent être vérifiés pour déterminer l'admissibilité au projet.

.1 Section 01 33 00 : Procédures de demandes
.2 Données relatives au produit : Fournir des données sur les caractéristiques des produits, les critères de performance et les restrictions.

.3 Certification du fabricant : Certifier que les produits respectent ou dépassent [les exigences][les normes de certification relatives à la durabilité] spécifiées.

1.7 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Les demandes suivantes sont présentées à titre d'information seulement; ne faites pas de demandes si les informations soumises sont évaluées du point de vue de l'acceptabilité.

.1 Section 01 33 00 : Procédures de demandes
.2 Données concernant l'installation : Indiquer les conditions environnementales particulières requises pour l'installation, les techniques d'installation [et [____]].
Vous devez inclure les éléments suivants UNIQUEMENT si vous précisez les spécifications pour un projet LEED. Précisez uniquement les exigences techniques nécessaires pour obtenir les crédits souhaités pour le projet.

.3 Conception écologique :

.1 Section [01 35 18] : Exigences LEED : Procédures de documentation LEED

.2 Fournir la documentation LEED requise pour les produits [les matières recyclées] [les matériaux régionaux][les matériaux à faible émission].

1.8 DEMANDES DE CLÔTURE

Les demandes suivantes doivent servir aux fins de clôture du projet; ne faites pas de demandes si les informations soumises sont évaluées du point de vue de l'acceptabilité.

.1 Section [01 78 10] : Demandes de clôture : Procédures de demandes
Vous devez inclure les éléments suivants UNIQUEMENT si vous précisez les spécifications pour un projet LEED.

.2 Documentation sur la clôture de la conception écologique : [_____]

1.9 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

.1 Normes de certification relatives à la durabilité :

.1 Le fabricant doit divulguer l'incidence de l'isolant sur l'environnement déterminé conformément à la norme ISO 14025, attesté par une déclaration environnementale de produit.

1.10 ÉCHANTILLONS
Utilisez cet article pour évaluer les assemblages érigés grandeur réelle pour vérifier la construction, la coordination des travaux de plusieurs sections, les essais ou l'observation des opérations. Un échantillon peut également être utilisé pour évaluer les finis appliqués sur le terrain.
.1 Section 01 43 00 : Assurance de la qualité : Exigences pour les échantillons

.2 Fournir un échantillon des matériaux de cette section et des matériaux du [revêtement mural] des Sections [_____] et [_____].

.3 Procéder à la mise en place [selon les directives du consultant]. 
.4 Les échantillons approuvés [peuvent][ne peuvent pas] faire partie intégrante des travaux.

1.11 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET PROTECTION

.1 Section 01 61 00 : Exigences communes relatives aux produits : Transport, manipulation, entreposage et protection des produits

.2 Livrer les produits dans leur emballage d'origine.

.3 Entreposer les produits dans un endroit dégagé du sol, protégé contre l'exposition directe aux rayons du soleil et à l'abri de l'humidité.

Partie 2 Produits

2.1 FABRICANTS

.1 Fabricant – Base de conception : 

.1 Thermafiber Inc.

1 Owens Corning Parkway

Toledo, OH, 43659

Sans frais : 1 800 438-7465

Site Web : www.owenscorning.ca/thermafiber
.2 Personne-ressource en anglais : Matthew Schiedel

Courriel : matthew.schiedel@owenscorning.com

Téléphone : 1 844 304-1623

.3 Personne-ressource en français : Salvatore Ciarlo

Courriel : Salvatore.ciarlo@owenscorning.com

Téléphone : 1 800 504-8294
.2 Remplacements : [Non permis][Se référer à la Section 01 62 00]

2.2 Critères de performance

.1 Résistance thermique selon la norme ASTM C518 : [Minimum <RSI-0.74 par 25 mm><<R-4.2 par pouce>>]
Les caractéristiques de combustion superficielle des produits de type 1 de la norme CAN/ULC S702.1 doivent avoir un indice de propagation des flammes d'au plus 25 et un indice de dégagement des fumées d'au plus 50, lorsque testé conformément à la norme CAN/ULC S102. Les valeurs indiquées ci-dessous représentent des résultats réels bien en deçà des limites requises. Les valeurs de propagation des fumées et de dégagement des fumées pour l’isolant Thermafiber RainBarrierMD sont de 0/5 selon la norme ULC S102 et de 0/0 selon la norme ASTM E84.
.2 Caractéristiques de combustion superficielle : [CAN/ULC S102][ASTM E84]
.1 Propagation des flammes : 0

.2 Dégagement des fumées : [5] [0]
.3 Incombustible lorsque testé conformément à la norme [CAN/ULC S114][ASTM E136].
La résistance à la combustion lente des isolants de type 1 de la norme CAN/ULC S702.1 doivent avoir une perte de masse moyenne inférieure ou égale à 2 % lorsque testé conformément à la norme CAN/ULC S129. Les valeurs indiquées ci-dessous représentent des résultats réels bien en deçà des limites requises.

.4 Résistance à la combustion lente : Maximum 0,02 % selon CAN/ULC S129
.5 Perméance à la vapeur d’eau : 1 432 ng/Pa.s.m2 à 2 850 ng/Pa.s.m² (25 à 50 perms) testé conformément à la norme ASTM E96/E96M

.6 Absorption d’humidité selon la norme ASTM C1104 : < 0,03 % par volume

.7 Résistant aux moisissures lorsque testé conformément à la norme ASTM C1338

.8 Non corrosif lorsque testé conformément à la norme ASTM C665 (acier, aluminium et cuivre) et à la norme ASTM C795 (acier inoxydable)

.9 Matières recyclées : Minimum 70 %
.10 Performance insonorisante : Coefficients d'absorption sonore, testés conformément à la norme ASTM C423.
	ÉPAISSEUR 
	125 Hz 
	250 Hz 
	500 Hz 
	1000 Hz 
	2000 Hz 
	4000 Hz 
	CNRC

	38 mm (2 po)
	0,22
	0,44
	0,96
	1,06
	1,05
	1,05
	0,90

	51 mm (2 po) 
	0,30 
	0,69 
	1,08 
	1,01 
	1,00 
	1,03 
	0,95

	76 mm (3 po) 
	0,70 
	1,07 
	1,24 
	1,13 
	1,07 
	1,08 
	1,15

	102 mm (4 po) 
	1,03 
	1,25 
	1,20 
	1,05 
	1,05 
	1,08 
	1,15


2.3 ISOLANTS
.1 Isolant en laine minérale en matelas : Panneau semi-rigide [CAN/ULC S702.1, Type 1] [ASTM C612, Type 1A, IB, IVA, IVB] ayant les caractéristiques suivantes :
.1 Densité du panneau : [<96 kg/m3><<6 lb/pi3>>].
Consultez la fiche technique de l'isolant ThermafiberMD RainBarrierMD pour connaître les épaisseurs disponibles et modifiez les conditions suivantes en fonction des conditions du projet. L'isolant RainBarrierMD est disponible en incréments de 12 mm (1/2 pouce) d'épaisseur, soit de 25 mm (1 pouce) d'épaisseur à 203 mm (8 pouces) d'épaisseur.
.2 Épaisseur : [<25 mm><<1 pouce>>][<51 mm><<2 pouces>>][<203 mm><<8 pouces>>][<__________ mm><<__________ pouces>>]

.3 Dimension :  [<406 mm><<16 pouces>>][<610 mm><<24 pouces>>] de largeur x [<1219 mm><<48 pouces>>] de longueur
.4 Revêtement : Sans revêtement

.5 Bords du panneau : Rives droites
.6 Produit acceptable : Isolant ThermafiberMD RainBarrierMD
2.4 ACCESSOIRES

Les accessoires sont spécifiques au projet; modifiez les éléments ci-dessous au besoin. Supprimez les éléments non nécessaires.

.1 Attaches pour isolants : Goupilles [en acier galvanisé][en plastique][en nylon][fixées mécaniquement sur][adhérées à] la surface qui recevra l'isolant, dont la longueur dépend de l'épaisseur de l'isolant et du substrat, permettant de fixer solidement l'isolant en place.
.2 Attaches de fixation : Dispositif de fixation pour isolants conçu pour fixer l'isolant contre le mur là où se trouvent les [attaches à maçonnerie][attaches de fixation].
.1 Produit acceptable : Attache pour isolant ThermafiberMD RainBarrierMD
Partie 3 Exécution

3.1 INSPECTION

.1 Section 01 70 00 : Vérification et préparation : Vérifier les conditions existantes avant de commencer les travaux.

.2 Vérifier si le substrat et les matériaux adjacents sont secs, tout comme les panneaux isolants, et prêts à recevoir l'isolant.

.3 Veiller à ce que les travaux, sur lesquels l'isolant sera posé, aient été inspectés. 
.4 Ne pas entreprendre les travaux tant que les corrections requises n'auront pas été apportées et les inspections complétées.

3.2 INSTALLATION – Murs intérieurs
Utilisez les éléments ci-dessous lorsque l'isolant est installé derrière un revêtement composite, un revêtement métallique ou un autre matériau de finition. Les accessoires utilisés pour fixer l'isolant sont spécifiques au projet; modifiez les éléments ci-dessous au besoin. Supprimez les éléments non nécessaires.

.1 Fixer les goupilles au substrat.
.2 Installer les panneaux sur [la surface du mur], [à la verticale][à l'horizontale], sur les goupilles et insérer par friction entre les éléments d'ossature du revêtement.

.3 Poser les panneaux de manière à maximiser la surface de contact. Décaler les joints d'extrémité. Ajuster bien les bords et les extrémités aux panneaux adjacents et aux saillies.
.4 Couper et bien ajuster l'isolant aux saillies et là où il y a des interruptions dans le plan d'isolation.
3.3 INSTALLATION – MURS À CAVITÉ
Utilisez cet article lorsque l'isolant est installé dans les murs à cavité et posé sur la surface extérieure de la paroi interne de la maçonnerie ou d'un autre substrat. Veuillez vous assurer que la dimension du panneau isolant soit adaptée à l'espacement des renforcements muraux. Les accessoires utilisés pour fixer l'isolant sont spécifiques au projet; modifiez les éléments ci-dessous au besoin. Supprimez les éléments non nécessaires.

.1 Fixer les goupilles au substrat.
.2 Installer les panneaux [à l'horizontale entre les renforcements muraux][à la verticale].
.3 Poser les panneaux de manière à maximiser la surface de contact. Décaler les joints [latéraux][d'extrémité]. Ajuster bien les bords et les extrémités aux panneaux adjacents et aux saillies. [Poser les dispositifs de verrouillage des goupilles.]
.4 Couper et bien ajuster l'isolant aux saillies et là où il y a des interruptions dans le plan d'isolation.
3.4 PROTECTION DES TRAVAUX ACHEVÉS
.1 Section 01 76 00 : Protection de la construction achevée : Protection des travaux achevés 

.2 Ne pas laisser les travaux achevés s'endommager avant de couvrir l'isolant.
3.5 ÉCHÉANCIERS

L'article suivant a pour objectif d'aider à préparer un échéancier concernant la pose de l'isolant pour le projet. Les échéanciers suivants sont uniquement des EXEMPLES. Modifiez les paragraphes ci-dessous pour préparer un échéancier pour les composantes spécifiées dans cette section. Ne répétez pas les instructions qui sont peut-être incluses sur les dessins.

.1 Isolant pour cavités murales : Type [______], fixé à l'aide de goupilles
FIN DE LA SECTION
[image: image1.png]OWENS CORNING CANADA LP
3450 McNicoll Avenue

Scarborough, Ontario M1V 1Z5

                                                                                         Tél. : 1 800 504-8294 Téléc. : 1 800 5049698
salvatore.ciarlo@owenscorning.com
La couleur ROSE est une marque déposée de Owens Corning. © 2024 Owens Corning. Tous droits réservés.  Publ. no 600053A.
[image: image2.png]OWENS
CORNING



